工程及具体要求

一、有关背景说明

- 温医大附二院龙湾院区地下室停车位施划线工程，位于我院龙湾院区，现对地下室汽车停车位进行标线施划，具体工程量见清单。

- 二、工期说明及付款方式

- 1、工期：总工期为20天。

- 2、工程款支付方式：验收合格，按合同支付。

- 三、报价内容：

- 1、温医大附二院龙湾院区地下室停车位施划线工程，工程内容详见工程量清单由工程结算时以实际量通过审计为准。

- 2、报价:人民币

四、报价须知

1、报价材料应包含企业证明、授权委托证明材料、报价书。

2、报价材料应按公开招投标要求密封加盖单位公章，否则将被拒收。

3、报价材料需在2月22日16:30前提交，过时拒收。

4、现场需自行查勘。

- 五、评比原则

本次采用公开询价，采用最低价中标。

六、项目技术要求

1、所有标线施划均应先放样后漆划。

2、玻璃珠、热熔涂料等材料供货时必须提供出厂合格证及具有国家质量检测资质的第三方出具的符合国家标准要求的产品检测合格报告，产品质量必须达到国家行业标准。

3、施划标线的技术要求具体要求如下：

3.1基本要求：使用的标线材料应符合交通部《路面标线涂料》部颁标准（JT/T280－2004）的要求，玻璃珠符合《路面标线用玻璃珠》国家标准（GB/T24722－2009）等的要求。使用的涂料、玻璃珠、下涂剂等材料必须经国家授权的检测机构的检测合格。

3.2材料要求：

3.2.1热熔型涂料的性能：

3.2.1.1涂料密度： 1.8-2.3 g/cm³；

3.2.1.2软化点：900C-1250C；

3.2.1.3涂膜外观：干燥后应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、粘胎现象，涂膜的颜色和外观应与标准板差别不大；

3.2.1.4不粘胎干燥时间：≤3min；

3.2.1.5色度性能：白色、黄色涂料的色品坐标和亮度因素应符合交通部《路面标线涂料》部颁标准（JT/T280—2004）表6和图1规定的范围；

3.2.1.6抗压强度：≥12 MPa；

3.2.1.7耐磨性（200转/1000g后减重）：≤80mg（JM-100橡胶砂轮）；

3.2.1.8耐水性：在水中浸24h应无异常现象；

3.2.1.9耐碱性：在氢氧化钙饱和溶液中浸24h无异常现象；

3.2.1.10滚动度：35±10；

3.2.1.11涂层低温抗裂性：－100C保持4h，室温放置4h为一个循环，连续做三个循环后应无裂纹；

3.2.1.12加热稳定性：2000C－2200C在搅拌状态下保持4h，应无明显泛黄、焦化、结块等现象。

3.2.2玻璃珠的性能：

3.2.2.1密度：2.4～2.6 g/cm³；

3.2.2.2外观无色透明球状，扩大10～50倍观察时，熔融团、片状、尖状物、有气泡等瑕庇不应超过总量的20%；

3.2.2.3玻璃珠的折射率（20℃浸渍法）：≥1.5；施工时撒布玻璃珠于热熔涂料上。

3.2.3下涂剂的性能：

颜色应无色透明或琥珀色流体；固体含量为30%±5；涂布量为150－200g/㎡。

3.3技术要求

3.3.1基本要求：

3.3.1.1标线的设计、制作及颜色、规格、形状等应符合《道路交通标志和标线》国家标准第三部分《道路交通标线》(GB5768.3-2009)、《城市道路交通标志和标线设置规范》国家标准（GB51038－2015）、《城市道路交通标志和标线设置规范》浙江省地方标准（DB33/T818－2010）的规定和设计文本的要求；

3.3.1.2制作新标线前先清理干净路面（含原已损坏的标线残留部分）。

3.3.2外观质量：

（1）标线应具有良好的视认性，颜色均匀、边缘整齐、线型规则、线条流畅；

（2）标线涂层厚度应均匀，无明显起泡、皱纹、斑点、开裂、发粘、脱落、泛花等缺陷；

（3）反光标线的面撒玻璃珠应均匀，其性能符合《路面标线用玻璃珠》国家标准（GB/T24722－2009）的要求。

3.3.3外形尺寸：

3.3.3.1标线实际位置与设计位置的横向允许误差为±30mm；特殊位置可以按院方实际要求实施（误差不超20cm），结算按标准车位计算。

3.3.3.2标线的宽度允许误差为0～5mm；

3.3.3.3标线长度以及间断线纵向间距的误差符合《道路交通标线质量要求和检测方法》国家标准（GB/T16311-2009）第5.3.3条的规定；

3.3.3.4其他标线尺寸的允许误差不超过±5％

3.3.3.5标线设置角度的允许误差为±30C。

3.3.4色度性能:

3.3.4.1标线的颜色包括白色、黄色、橙色、红色和蓝色，按照《道路交通标志和标线》国家标准第三部分《道路交通标线》（GB5768.3-2009）的相关规定确定标线的颜色。在规定的使用期限内，标线不应出现明显的变色。

3.3.4.2标线各种颜色的表面色，其色品坐标和亮度系数符合《道路交通标线质量要求和检测方法》国家标准（GB/T16311-2009）第5.5.2条的规定；

3.3.4.3反光标线各种颜色的逆反射色，其色品坐标符合《道路交通标线质量要求和检测方法》国家标准（GB/T16311-2009）第5.5.3条的规定；

七、本次工程最高限价9.95万元，具体按实结算，清单报价含管理费及税费及现场垃圾清理等。

| 序号 | 内 容 | 规格（mm） | 单位 | 最高限价 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙门牌 | φ600 | 块 | 220 | 6 | 热熔 |
| 2 | 车库车位划线 | 5500*2500*150*1.5 | 个 | 86 | 380 | 热熔 |
| 3 | 地面车位划线 | 5500*2500*150*1.5 | 个 | 86 | 36 | 热熔 |
| 4 | 车位编号 | 250*350 | 组 | 18 | 400 | 冷喷 |
| 5 | 车轮挡车器 | 555*150*100 | 对 | 80 | 380 | PVC |
| 6 | 边线及中线 | w=150*1.5 | 米 | 8 | 550 | 热熔 |
| 7 | 减速带 | 1000*350*50 | 米 | 150 | 24 | 优质橡胶 |
| 8 | 出口指示牌 | 500*800 | 块 | 160 | 45 | 铝板贴工程级反光膜 |
| 9 | 广角镜 | φ800 | 面 | 450 | 3 | 镜面采用柔性反光片 |
| 10 | 税费及管理费 |  | 项 |  | 1 |  |

清单附件：